| ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ОСТ |
| --- | --- |
|  | 13-28-74 Взамен ТУ 13-27-70 |

Настоящий стандарт распространяется на горбыль деловой, предназначенный для использования в строительстве и для переработки его на мелкую пилопродукцию.

- ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

  - К деловым горбылям относятся крайние боковые части бревна - горбыли (имеющие одну пропиленную часть) и подгорбыльные части (дощатые горбыли) - отвечающие требованиям настоящего стандарта.

  - Горбыль может быть окоренным и неокоренным.

  - Размеры горбыля устанавливаются:

а) по толщине - от 15 мм м более, измеренный в тонком конце без коры на середине его ширины;

б) по ширине - от 80 мм и более, измеренный в тонком конце по внутренней пласти;

в) по длине - от 0,8 м и более.

Примечание. Размеры горбыля в любом сечении не должны быть менее 15 мм по толщине и 80 мм по ширине.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

  - Горбыль деловой отбирается из древесины хвойных и лиственных пород: сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы, березы, осины, тополя и др.

  - Влажность древесины горбыля не нормируется.

  - В горбылях не допускаются пороки древесины, превышающие нормы, указанные в табл. 1.

Таблица 1.

| Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы допускаемых пороков |
| --- | --- |
| Гнили | Наружная трухлявая не допускается. Заболонная допускается в виде пятен и полос общей площадью не более 1/3 площади пласти |
| Сучки загнившие, гнилые и табачные | Допускаются размером не более 1/3 ширины пропиленной пласти в количестве не более 2 шт. на любом метре длины |
| Червоточина глубокая и неглубокая | Допускается не более 6 ходов на любом метре длины |
| Трещины | Допускаются торцовые сквозные общей длиной не более 1/3 длины горбыля |
| Механические повреждения | Не допускаются на пропиленной части. На горбыльной поверхности допускаются глубиной не более 1/4 толщины горбыля в месте повреждения |

Примечание: Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.

  - Горбыль должен быть опилен с торцов перпендикулярно продольной оси и очищен от сучьев вровень с поверхностью древесины.

Отклонение от прямоугольности торца допускается до 15 % ширины горбыля.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

  - Горбыль должен быть рассортирован по длинам на две группы:

до 2,0 м и выше 2,0 м.

По договоренности между поставщиками и потребителями может производиться сортировка по толщинам на 3 группы: 15-29 мм; 30-39 мм; 40 мм и выше.

  - Горбыль деловой должен быть принят отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

  - Проверку качества горбыля производят путем осмотра пробы, отобранной в количестве 5 % от объема предъявляемой партии. Если в пробе окажется 5 % горбылей не соответствующего требованиям настоящего стандарта, партия моет быть принята только после пересортировки.

  - Обмер горбыля должен производится в складочной мере. За объемную единицу измерения принимают складочный метр (1х1х1 м). Горбыли должны укладываться в штабель тонкими и толстыми концами попеременно в противоположные стороны, а также горбыльной поверхностью вверх и вниз.

Короткие горбыли допускается укладывать со стыковкой по длине. Штабель должен иметь одинаковую высоту на всем протяжения, прямые углы и плотную укладку,

Учет горбыля должен производиться в плотной массе в кубических метрах.

  - Объем горбыля в плотной массе определяют умножением объема в складочной мере на переводные коэффициенты, указанные в табл. 2.

| Длина горбыля, м | Переводные коэффициенты (без рассортировки по толщинам) | Переводные коэффициенты при толщине горбыля в мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15-29 | 30 – 39 | 40 и выше |
| Неокоренный горбыль |
| до 2,0 | 0,48 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| более 2,0 | 0,43 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| Окоренный горбыль |
| до 2,0 | 0,56 | 0,54 | 0,59 | 0,61 |
| более 2,0 | 0,50 | 0,48 | 0,52 | 0,55 |

- УПАКОВКА, МАРКИРОВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И ХРАНЕНИЕ.

  - Укладка горбыля, предназначенного для отправки потребителю должна производиться в плотные пакеты.

Укладка в пакеты должна производиться в соответствии с требованиями п. 3.4.

Размеры пакетов должны соответствовать ГОСТ 16369-80.

По согласованию с потребителем допускается отгружать горбыль в непакетированном виде.

4.2.Для обвязки пакетов должны использоваться многооборотные полужесткие стропы по ГОСТ 14110-80, проволока или проволочно-брусковая обвязка по ГОСТ 3282-74, а также другие обвязочные средства, отвечающие требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.3.Каждая партия горбыля должна сопровождаться документом, в котором указываются:

а) наименование предприятия-грузоотправителя;

б) объем партии горбыля;

в) номер настоящего стандарта.

4.4.При отгрузке горбыля в пакетах к обвязке должна прикрепляться проволокой или шпагатом паспорт-бирка размером 80х120 мм, изготовленная из фанеры или других влагостойких листовых материалов.

На бирке указывается:

а) наименование предприятия-грузоотправителя;

б) размеры горбыля (если рассортирован по группам толщин);

в) объем горбыля в пакете в м3;

г) номер настоящего стандарта.

4.5. Погрузка, крепление и перевозка горбыля должна производиться в соответствии с установленными правилами на железнодорожном, водном или автомобильном транспорте.

  - Горбыль должен храниться уложенными в штабеля. В штабель укладывают горбыль одной группы по длине (до 2,0 м и свыше 2,0 м).